盛和房产铝合金门窗技术标准

【第一版】

2023年5月

目录

1、	铝合金门窗原材料质量要求

2、	铝合金门窗成品质量要求

3、	门窗制作安装要求

4、	穿插提效项目要求

5、	现行相关规范清单

- 铝合金门窗原材料质量要求

铝合金门窗原材料质量要求详见表1.1。

表1.1 铝合金门窗原材料质量要求

| 原材料 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 铝合金型材 | 铝合金型材需经过无铬钝化工艺处理。 铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或实验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm。若有新规范更新，根据地方公司要求及项目实际进度执行。 |
|  | 应符合《铝合金建筑型材体系质量标准》的相关规定，包括但不限于： 1、门窗设计、加工质量应符合或超过相关型材加工手册要求； 2、符合GB-T 8478-2008铝合金门窗； 3、型材选用限定于甲指乙供范围内并得到甲方确认，构件可视面应平滑，颜色基本均匀一致，无裂纹、气泡，不得有严重影响外观的擦、划伤等缺陷； |
| 玻璃 | 1、铝合金门窗应采用GB11614规定的建筑级浮法玻璃或以其为原片的各种加工玻璃。5mm厚有框平板或浮法玻璃最大使用面积为0.5㎡，6mm厚平板或浮法玻璃最大使用面积为0.9㎡。 2、人员流动性大的公共场所，易于受到人员和物体碰撞的铝合金门窗应采用安全玻璃。 3、建筑物中下列部位的铝合金门窗应使用安全玻璃： a、七层及七层以上建筑物外开窗； b、面积大于1.5m2 的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm 的落地窗； c、倾斜安装的铝合金窗。 4、5mm厚钢化玻璃最大使用面积为2㎡，6mm厚钢化玻璃最大使用面积为3㎡，8mm厚钢化玻璃最大使用面积为4㎡,10mm厚钢化玻璃最大使用面积为5㎡。 5、钢化玻璃须符合《GB15763.2-2005钢化玻璃国家标准》的规定，夹层玻璃须符合《GB/15763.3-2009夹层玻璃国家标准》的规定，中空玻璃须符合GB/T11944-2012的规定。 6、玻璃的遮阳系数、热传导K值须满足节能设计要求。 7、玻璃品种、厚度等的选用除满足上述要求外，还应符合工程设计要求、JGJ 113-2015及其它现行国家相关标准的规定。若有新规范更新，根据地方公司要求及项目实际进度执行。 8、 卧室需考虑国家规范对外侧的隔音要求，不得为单玻配置。 |
| 五金配件 | 1、根据门窗扇的重量设计选配的五金配件，门的反复启闭次数不应小于10万次，窗的反复启闭次数不应小于2.5万次；符合《建筑门窗五金件 通用要求》JG/T 212的规定。 2、五金件配置应与型材槽口配套； 3、五金件其他要求应满足GB/T 32223-2015 建筑门窗五金件规定。 4、不得使用七字执手。 |
| 密封材料 | 1、硅酮密封胶应满足表1.2规定，密封胶应采避免使用酸性密封胶，密封胶条应满足表1.3规定； 2、门窗铝框与外墙体之间、玻璃与铝框之间、铝材与铝材之间密封采用中性硅酮密封胶，门窗铝框与内墙体之间采用丙烯酸酯内墙密封胶。外墙胶、玻璃胶颜色同铝合金型材颜色，内墙胶为白色。满足JC/T 485、GB/T 14683、JC/T484的规定。窗扇角部不得采用抹胶，需采用注胶工艺。 3、铝合金门窗框扇搭接密封用胶条必须为三元乙丙胶条，密封胶条应满足使用不少于30000次的产品;符合《建筑门窗用密封胶条》JG/T 187的规定。 4、推拉门窗用密封毛条必须采用经过硅化处理的丙纶纤维密封毛条，并符合现行《密封毛条技术条件》JC-T/635，选用型号能满足空气渗透性要求。 5、框与洞口下口之间的嵌缝采用干硬性防水砂浆塞缝（两边上翻20cm），框与其它三边洞口之间的嵌缝采用聚氨酯泡沫填缝剂（或四周发泡剂塞缝、或四周防水砂浆，具体依据各城市公司执行），须满足评估体系要求，下口砂浆塞缝，其余部位发泡剂打设时必须一次到位与窗体同宽，严禁干燥后切割。 |
| 紧固件 | 1、与门窗框扇型材连接等组装机械联接的紧固件应采用不锈钢件，自攻螺钉宜选用不锈钢自攻螺钉； 2、固定门窗框的连接件采用Q235B钢材，表面进行热镀锌处理，厚度不小于1.5mm，宽度不小于20mm； |

表1.2 铝合金门窗用硅酮密封胶质量要求

| 项目 |  |  | 技术要求a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级b | 2级b |
| 拉伸粘结性能（MPa） |  |  | ≤0.40 | ≤0.50 |
| 热空气—水循环后定伸性能（%） |  |  | ≥100 | ≥60 |
| 水—紫外线辐照后定伸性能（%） |  |  | ≥100 | ≥60 |
| 低温柔性 |  |  | -30 | -20 |
| 热空气—水循环后弹性回复率（%） |  |  | ≥60 | ≥30 |
| 拉伸—压缩循环性能 |  | 耐久性等级 | 9030c | 8020 c,7020 c |
|  |  | 粘结破坏面积（%） | ≤25 |  |
| 相容性 | 密封胶与基材 |  | 粘结破坏面积的算术平均值≤20% |  |
|  | 密封胶与系统附件 | 颜色变化 | 试验试件与对比试件颜色变化一致 |  |
|  |  | 破坏面积差值 | 试验试件、对比试件粘结破坏面积的差值≤5% |  |
| 注：a、密封胶除满足上述技术要求外，尚应满足JC/T 485-2007、GB/T 14683-2003等的其它相关规定。 b、当地有台风风险的项目密封胶需满足1级要求，无台风风险的项目密封胶需满足2级要求。 c、耐久性等级“****”前两位数表示压缩加热温度（如“90”即表示压缩加热温度为90℃），后两位数表示压缩-拉伸率（如“30”即表示加热压缩率满足-30%、冷却拉伸率满足+30%）。 |  |  |  |  |

表1.3密封胶条质量要求

| 项目 |  | 技术要求a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫化橡胶类b | 热塑性弹性体类 |
| 拉伸强度/MPa |  | ≥5.0 |  |
| 拉断伸长率/% | 硬度（邵氏A）＜55 | ≥300 | ≥250 |
|  | 硬度（邵氏A）≥55 | ≥250 |  |
| 热老化后弹性恢复率/%（70℃，504h） |  | ＞60（即弹性恢复等级4级及以上） |  |
| 注：a、密封胶条除满足上述技术要求外，尚应满足GB/T 24498-2009的相关规定。 b、三元乙丙硫化橡胶中三元乙丙含量应不低于30%。 |  |  |  |

- 铝合金门窗成品质量要求

铝合金门窗物理性能等级划分详见表2.1。铝合金门窗成品质量要求详见表2.2。铝合金门窗除满足上述要求及国标要求外，尚应满足工程所在地相关法律法规、技术文件以及工程设计的相关规定，如：DB33/1064-2009浙江省《建筑门窗应用技术规程》、DGJ32/J157-2017江苏省《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》、DG/TJ 08-2242-2017上海市《民用建筑外窗应用技术规程》。

表2.1 门窗物理性能等级划分

| 项目 | 物理性能等级划分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗风压性能 | 分级 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  | 分级指标值P3（kPa） | 1.0≤P3＜1.5 |  | 1.5≤P3＜2.0 |  |  |  |  |  | 2.0≤P3＜2.5 |  |  |  |  | 2.5≤P3＜3.0 |  |  |  | 3.0≤P3＜3.5 |  |  | 3.5≤P3＜4.0 |  |  |  |  | 4.0≤P3＜4.5 |  |  |  | 4.5≤P3＜5.0 |  |  |  |  |  | P3≥5.0 |  |
|  | 注：第9级应在分级后同时注明具体检测压力值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水密性能 | 分级 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 分级指标值△P（Pa） | 100≤△P＜150 |  |  |  |  |  | 150≤△P＜250 |  |  |  |  |  |  | 250≤△P＜350 |  |  |  |  |  | 350≤△P＜500 |  |  |  |  |  | 500≤△P＜700 |  |  |  |  |  |  | △P≥700 |  |  |  |  |
|  | 注：第6级应在分级后同时注明具体检测压力差值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气密性能 | 分级 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 单位缝长 q1[m3/（m·h）] | 4.0≥q1＞3.5 |  |  | 3.5≥q1＞3.0 |  |  |  |  |  | 3.0≥q1＞2.5 |  |  |  |  | 2.5≥q1＞2.0 |  |  |  |  | 2.0≥q1＞1.5 |  |  |  | 1.5≥q1＞1.0 |  |  |  |  | 1.0≥q1＞0.5 |  |  |  |  |  | q1≤0.5 |  |  |
|  | 单位面积 q2[m3/（m2·h）] | 12≥q2＞10.5 |  |  | 10.5≥q2＞9.0 |  |  |  |  |  | 9.0≥q2＞7.5 |  |  |  |  | 7.5≥q2＞6.0 |  |  |  |  | 6.0≥q2＞4.5 |  |  |  | 4.5≥q2＞3.0 |  |  |  |  | 3.0≥q2＞1.5 |  |  |  |  |  | q2≤1.5 |  |  |
| 传热系数 | 分级 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 分级指标值（W/㎡·K） | K≥5.0 | 5.0＞K≥4.0 |  |  |  |  |  | 4.0＞K≥3.5 |  |  |  | 3.5＞K≥3.0 |  |  |  | 3.0＞K≥2.5 |  |  |  | 2.5＞K≥2.0 |  |  | 2.0＞K≥1.6 |  |  |  | 1.6＞K≥1.3 |  |  |  | 1.3＞K≥1.1 |  |  |  |  |  | K＜1.1 |
| 空气声隔声性能 | 分级 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 外门窗分级指标值（dB） | 20≤Rw+Ctr＜25 |  |  |  |  | 25≤Rw+Ctr＜30 |  |  |  |  |  |  | 30≤Rw+Ctr＜35 |  |  |  |  |  | 35≤Rw+Ctr＜40 |  |  |  |  |  | 40≤Rw+Ctr＜45 |  |  |  |  |  |  | Rw+Ctr≥45 |  |  |  |  |  |
|  | 内门窗分级指标值（dB） | 20≤Rw+C＜25 |  |  |  |  | 25≤Rw+C＜30 |  |  |  |  |  |  | 30≤Rw+C＜35 |  |  |  |  |  | 35≤Rw+C＜40 |  |  |  |  |  | 40≤Rw+C＜45 |  |  |  |  |  |  | Rw+C≥45 |  |  |  |  |  |
|  | 注：1、Rw+Ctr为计权隔声量和交通噪声频谱修正量之和；Rw+C为计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和。 2、用于对建筑内机器、设备噪声源隔声的建筑内门窗，对中低频噪声宜用外门窗的指标值进行分级，对中高频噪声仍可采用内门窗的指标值进行分级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遮阳性能 | 分级 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 分级指标值SC | 0.8≥SC＞0.7 |  |  |  | 0.7≥SC＞0.6 |  |  |  |  |  | 0.6≥SC＞0.5 |  |  |  |  |  | 0.5≥SC＞0.4 |  |  |  |  | 0.4≥SC＞0.3 |  |  |  |  |  | 0.3≥SC＞0.2 |  |  |  |  |  | SC≤0.2 |  |  |  |
| 采光性能 | 分级 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分级指标值Tr | 0.20≤Tr＜0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.40≤Tr＜0.40 |  |  |  |  |  |  |  | 0.40≤Tr＜0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50≤Tr＜0.60 |  |  |  |  |  |  |  | Tr≥0.60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：Tr值大于0.60时应给出具体值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.2 门窗成品质量要求

| 项目 | 技术要求a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗风压、水密性、气密性 | 符合工程当地相关法律法规、技术文件以及工程设计的规定 |  |  |  |
| 空气声隔声性能 | 外窗≥3级，户门≥2级。 |  |  |  |
| 抗风压试验时挠度要求 | 门窗主要受力杆件相对面法线挠度（L为主要受力杆件的支撑跨距） | 支撑玻璃种类 | 单层玻璃、夹层玻璃 | 中空玻璃 |
|  |  | 相对挠度/mm | L/120 | L/180 |
|  |  | 相对挠度最大值/mm | 20 |  |
| 反复启闭性能 | 门窗在反复启闭性能试验后，应启闭无异常，使用无障碍。门的反复启闭性能次数不应少于10万次，窗的反复启闭性能次数不应少于1万次。 |  |  |  |
| 耐撞击性能 （平开旋转类门） | 30kg砂袋170mm高度落霞，撞击锁闭状态的门扇把（拉）手处1次，未出现明显变形，启闭无异常，使用无障碍，除钢化玻璃外，不允许有玻璃脱落现象。 |  |  |  |
| 抗垂直荷载试验 （平开旋转类门） | 平开旋转类门扇在开启状态下施加500N垂直静荷载15min，卸载3min后残余下垂量小于3mm，启闭无异常，使用无障碍。 |  |  |  |
| 抗静扭曲性能 （平开旋转类门） | 平开旋转类门扇在开启状态下施加500N水平静荷载15min，卸载3min后未出现明显变形，启闭无异常，使用无障碍。 |  |  |  |
| 注：a、铝合金门窗除满足上述技术要求外，尚应满足GB/T 8478-2008，以及工程当地相关法律法规、技术文件以及工程设计的相关规定。 b、当建筑的外墙外保温系统采用燃烧性能等级为B1、B2级的保温材料时，除采用采用B1级保温材料且高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外，建筑外墙上门、窗防护性能应符合此项规定。 |  |  |  |  |

- 门窗制作安装要求

| 分类 | 子项 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 门窗制作 | 门窗制作 注意事项 | 1、铝合金门窗构件加工应依据设计加工图纸进行；铝合金型材牌号、截面尺寸、五金件、插接件应符合门窗设计要求。门窗开启扇玻璃装配宜在工厂内完成，固定部位玻璃可以现场装配； |
|  |  | 2、构件可视面应平滑，颜色基本均匀一致，无裂纹、气泡，不得有严重影响外观的擦、划伤等缺陷； |
|  |  | 3、铝合金门窗所有玻璃压线采用方形压线，在不增加转换料的情况下，所有压线尽量朝内，所有中梃、Z梃榫接的位置勾胶，所有拼条、拼管等现场拼接的位置勾胶，作好防水处理。外平开窗扇应设置防坠装置和防风扣，防坠落装置需使用在框扇上种植铆接螺母的方式安装。窗扇底部需安装提升防坠块（休息块）。内开窗扇需安装限位器。 |
|  |  | 4、门窗框上的排水孔、泄水口必须由工厂专用模具冲压成孔，严禁现场随意开孔。 门、窗开启扇的下框料应按照门窗系统供应商的图纸设置排水槽。框宽小于1000mm设置2个排水槽，超过1000mm根据情况设置3~4个排水槽并应设置盖板，排窗框宽按照单樘窗计算。 |
|  |  | 5、铝合金推拉门下槛应设置泄水孔，并能保证槽内积水顺畅排出。 |
|  |  | 6、框扇组角宜采用铝角码，达到强度即可，角部安装304不锈钢平整钢片（根据截面设计安装）。 |
|  |  | 7、型材在组角前，所有组角端面涂刷专用组角胶，涂刷均匀，组角后要及时清理溢胶部位。如下图： 7.1机械铆压组角方式（非注胶工艺），如下图： 铝角码 机械铆压组角 7.2注胶工艺组角方式，如下图： 注胶角码 注胶孔打胶 铝码+导流板模拟注胶 注胶角码模拟 注：注胶工艺（北方用）与非注胶工艺（南方用），根据各地标或地方公司要求执行，以上两种注胶方式可任选其一。 |
|  |  | 8、由于安装需要，在铝型材表面开工艺孔的，必须在工艺孔上安装同色塑料堵头，密闭工艺孔。 |
|  |  | 9、铝合金推拉门、推拉窗的扇应有防止从室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时，应设置防止窗扇向室外脱落对的装置。 |
|  |  | 10、门窗组装尺寸允许偏差详见附表3.1。 |
| 界面划分1 | 施工界面划分 | 总包单位：负责提供放线基准，水平标高线以室内设置标准线，窗洞口中心线以室外设置标准线，进出线以室内抹灰完成面（不得以打靶子作为移交进出线基准）。所有基准以在门窗洞口附近不超过200mm距离，不得整层只提供一个点的基准。 门窗厂：负责放门窗水平、垂直、进出线。 |
| 分类 | 子项 | 明细 |
| 界面划分2 | 耐火窗供货单位 | - 项目合同签订后耐火窗公司按门窗厂提供的色板及要求制样500*700样窗一樘，由甲方代表、门窗厂签字确认，确认后对门窗厂进行技术交底。 - 耐火窗厂接到门窗厂的大样图、清单及生产指令单后及时排产，按样窗标准进行生产。 - 耐火窗厂负责提供系统的成品窗至门窗厂指定地点，包含五金与玻璃。玻璃与扇一般为分开发货，防火玻璃必须用L型铁架或木箱包装、板车送货到门窗厂指定的位置。 - 窗框窗扇与玻璃分开发货，耐火窗供应商不提供玻璃密封胶、玻璃防火密封胶。 - 耐火窗厂按之前沟通确认的时间，将框扇与玻璃送至项目上，在车上交付。门窗厂核实外观与数量后即完成交付。 - 耐火窗厂按时提供相关检测报告，详细清单见《检测报告》要求。 |
|  | 门窗厂施工单位 | - 项目合同签订后，门窗厂及时提供窗框色板、玻璃要求(镀膜的需提供膜系)，给耐火窗公司打板制样。 - 门窗厂根据项目进度提前45天向耐火窗公司下单生产扇框与玻璃，给耐火窗公司备料时间。提供签字确认过的加工尺寸(非洞口尺寸)及图纸。 - 耐火窗到货后，门窗厂清点完数量并确认外观无误后，即完成交付，门窗厂负责玻璃卸货及二次搬运，不得拖延时间，负责到货后的成品保护。 - 门窗厂负责耐火窗安装含塞逢材料、防水料料、玻璃安装密封胶、防火胶、安装锚栓、螺丝、锚栓孔盖的采购；并负责塞逢作业及打胶作业。 - 窗框窗扇与玻璃分开发货，耐火窗玻璃密封胶、玻璃防火密封胶由门窗单位负责采购并打胶安装。 |
|  | 其它 | - 耐火窗供货单位需在首次供货前制作样窗并对门窗厂进行技术交底。 - 耐火窗到货双方交付后，门窗厂要做好产品保护及安装工作。 - 门窗厂组装、安装完成的耐火窗需经过耐火窗供货单位签字认可方可交付。 |
|  | 注意 | 1、耐火窗用防火胶需区别密封胶颜色，便于直接目测区分是否打胶有误。 |
| 门窗安装 | 安装工序 | 1、混凝土洞口：现场放线测量，预埋件施工——门窗框安装——塞缝——打发泡剂——刷防水涂料——总包收口——外涂施工完成——打密封胶——玻璃、门窗扇安装（此项工序依据现场情况可前置）——淋水试验——验收。 2、砌体洞口：现场放线测量，预埋件施工——门窗框安装——塞缝——打发泡剂——抹灰底槽——刷防水涂料——总包收口——外涂施工完成——打密封胶——玻璃、门窗扇安装（此项工序依据现场情况可前置）——淋水试验——验收。 备注：塞缝、发泡剂及防水涂膜完成后需保证淋水实验无渗漏。 |
|  | 铝合金门窗 安装方式 | 1、湿作业法：铝门窗框与洞口或墙体连接采用热镀锌连接片,距角部的距离不大于150mm，距中横、中竖料距离不大于150mm，并不得与中横、中竖对齐，其余部位的固定片中心距不大于400mm。 2、干作业法：将40x20x1.5热镀锌钢副框固定在墙体上，采用304不锈钢自攻螺钉或自钻尾螺丝将铝框与副框固定，缝隙填充单组分聚氨酯发泡材料。固定副框、铝框的定位点同湿法作业的要求。 |
|  | 门窗安装 注意事项 | 1、框边预留8-10mm 不贴保护膜； 2、采用水泥砂浆塞缝时，门窗洞口理论塞缝尺寸大于10小于30mm。 3、门窗框安装前，门窗安装单位应先检查核对每一门窗洞口尺寸，监理负责对洞口尺寸进行验收。如门窗框和洞口之间缝隙超过允许偏差，应先由土建施工单位负责洞口处理后方可进行门窗安装。 4、如洞口出现偏差，当小于10mm（每边）或大于30mm（每边）时，土建施工单位负责洞口处理，大于50mm 的洞口（每边）应采用细石混凝土回补，过小的洞口应进行凿除或变更门窗尺寸。 5、门窗框安装、塞缝时，施工单位应及时进行实测检查、安装完成后，门窗框正面垂直不大于2.5mm。 6、门窗框安装应在洞口及墙体抹灰湿作业前完成。 7、门窗固定连接件须采用Q235钢材，需镀锌处理，其厚度不小于1.5mm，宽度不小于20mm，室内外两侧双向或单边固定。固定点每边间距不大于400mm，距四角距离不大于150mm。当采用双边固定时，固定片应形成内高外低或设置导流槽。 8、固定片与墙体连接宜采用金属膨胀螺栓、射钉等可靠连接，当洞口为砌块构造时，固定片应打在预制混凝土块或实心砖上且不得打在砖缝内，与墙体固定点中心位置至墙体边缘距离不小于50mm。 在砌体上安装时，严禁用射钉固定。 9、铝合金推拉门、窗应有防脱轨装置（严禁采用橡胶块简易镶嵌）。 10、门窗框在洞口内就位，采用木楔、垫块或其它器具调整并临时固定，不应使型材变形或损坏。门窗框在洞口内固定后，应即时将木楔、垫块等移除。 11、门窗扇安装完毕后，门窗安装施工方应对全部外门窗进行100％防渗漏水检验，检验方法为水压不小于2.5kg，每樘门窗全面喷水15分钟，喷嘴距门窗25cm。 12、门窗安装尺寸允许偏差详见附表3.2。 13、门窗深化设计应避免业主装空调需拆卸外开窗、百叶情况的发生；安装后，如需拆卸百叶或外开窗，需经甲方或物业同意，否则不允许任何单位、个人用于任何用途拆下；应由专业人员负责拆装，恢复时应选用大一号不锈钢细牙螺丝安装稳妥。 |
|  | 塞缝、防水 | 1、门窗框塞缝前应先进行隐蔽验收,满足工程评估体系验收要求，检查门窗框安装的位置和垂直度、平整度，连接件间距、防雷接地是否符合要求。 2、门窗框安装前，应将洞口内的杂物清理、灰尘清理干净，混凝土或砌体洞口应浇水湿润。 3、框与洞口下口之间的嵌缝采用防水砂浆塞缝（两边上翻20cm），框与其它三边洞口之间的嵌缝采用聚氨酯泡沫填缝剂（或四周发泡剂塞缝、或四周防水砂浆，具体依据各城市公司执行），须满足评估体系要求，下口砂浆塞缝，其余部位发泡剂打设时必须一次到位与窗体同宽，严禁干燥后切割。 3、干硬性水泥砂浆，按水泥：沙子=1：2~1：3配制，加水量以砂浆手捏成团，落地开花为宜，干硬性水泥砂浆可掺入4%水泥用量的防水粉和防开裂纤维材料。 4、防水砂浆塞缝时不能使门窗框涨突变形，操作时应避免造成门窗框位置移动或影响其垂直度、平整度。塞缝完成后3 天内，必须对塞缝砂浆进行浇水养护。 5、待砂浆达到3小时且初凝后，将临时固定用的木楔、垫块取出，用砂浆（原材料）将洞口补平。 6、抽查塞缝的质量，重点检查是否有开裂、大面积空鼓的情况，若有应采取灌浆等措施进行补救。 7、塞防水砂浆的外侧涂刷JS防水，须保证其厚度不小于0.6mm，防水必须压门窗框不小于5mm、至门窗洞口阳角50mm处。（涂刷范围，具体依据各城市公司执行） |
|  | 收口、打胶 | 1、防水涂膜完成后，门窗框边土建收口之前，甲方、监理应进行防水层的隐蔽验收，检查防水涂膜是否漏刷，厚度、质量是否符合要求。 2、土建总包进行门窗框边抹灰收口时，窗框四周收口不能影响门窗开启，下框抹灰高度低于排水孔底部不得小于10mm，并沿门窗框室外侧留出宽度和深度均不小于6mm的密封槽。 3、框边打注密封胶前，应将6mm 槽内清理干净，打胶时应避免污染玻璃、型材和墙体，胶缝应光滑、平整、宽度均匀一致。 |
| 成品保护 | 保护原则 | 铝合金门窗工程分包单位负责从材料采购、加工制作、现场施工期间至业主验房签收的成品保护，具体的移交节点依据各城市公司要求执行。 |
|  | 保护措施 | 1、铝合金门窗工程分包单位安排专人负责日常的铝合金门窗成品保护工作，负责人员挂牌上岗每天进行巡视。成品保护有破损、不符合要求的必须在规定时间内整改完成。 2、现场每道工序完成后必须对门窗进行保护；安装过程中需要局部拆除保护的，在安装完成后必须立即恢复保护措施。 3、甲方、监理有权随时对分包单位的加工车间进行检查，分包单位需配合执行。 4、打玻璃胶、密封胶时应做保护措施，防止打胶时污染玻璃和型材表面。 5、铝合金门窗安装单位负责未移交给业主前的全过程的成品保管、保护。总承包单位负责承包区域的保安工作，总包有责任管理自身员工，有义务协助门窗安装单位的成品保护。具体门窗工程成品保护与总包的权利业务在工程合同条款中明确。 6、门窗运输时应妥善捆扎，樘与樘之间用非金属软质材料隔开垫好，吊运时选择牢靠平稳的着力点，防止门窗相互摩擦、挤压扭曲变形，损坏型材及附件。 7、门窗进入施工现场后应在室内竖直摆放，成品和材料不能接触地面和积水，底部用枕木垫起，严禁与酸、碱性材料一起存放，室内应整洁、干燥、通风。 8、门窗框必须采用不污染型材的自粘胶带膜保护，槽口向上的门窗框上应加薄木板或PVC保护盖后再缠胶带纸，以利于密封胶密封或水泥砂浆的嵌固。经常有人、车出入的门框的下槛采用废旧模板或做成的П 状“马蹄”盖板保护，马蹄盖应采取措施固定牢固。 9、玻璃采用不污染玻璃的聚乙烯PE 膜双面保护，贴膜离玻璃边缘距离为10～20mm，以便于玻璃安装、打胶，最终撕膜时间不做限定，需达到成品保护要求。用普通膜或静电膜，根据各城市公司要求执行。 10、外露执手等五金配件应采用塑料薄膜纸包裹，验收之前不能拆掉。 11、在进行门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面。在工程移交前，不得拆除门窗表面的保护材料，过程中如有损坏，门窗安装单位必须及时给予完善，是其它单位人员损坏的，由其它单位支付费用。 12、进行焊接作业时，应采取有效措施，防止电焊火花损坏周围的门窗型材、玻璃、附件等材料。 13、禁止人员踩踏门窗，不得在门窗框架上安放脚手架、悬挂物品，经常出入进行施工专业的门窗洞口，采用木板等材料将门窗框保护好，防止门窗变形损坏。 14、门窗移交业主前，门窗安装单位必须对门窗进行清洁，保护胶纸要妥善剥离，注意不得划伤、刮花型材、玻璃表面，不得使用对型材、玻璃、配件有腐蚀性的清洁剂。 15、清除型材、玻璃表面污染物时禁止用锋利的刀具铲刮，以免损伤面层。 16、成品保护明细详见下表 |

16、保护明细：

| 保护阶段、位置及要求 | 示例图片 |
| --- | --- |
| 生产加工阶段型材保护： 1、型材验收合格后外表面专用保护膜保护后再加工。保护膜须采用不污染型材的自粘胶带纸。 2、型材加工、存放所接触的台架等均垫木方或胶垫等软织物。与型材接触的型材周转车、工具器具等部位均以胶垫防护，不允许型材与钢质构件等其它硬质物品直接接触。 |  |
| 产品包装运输阶段保护： 1、门窗扇、框料生产完成经过工厂检验合格后，再进行保护，然后出厂。 2、门窗框型材包装时，表面先贴保护胶带。确保型材不裸露。 3、门窗运输时应妥善捆扎，樘与樘之间用非金属软质材料隔开垫好，包装应 牢固，摆放材料必须捆扎固定、紧密、整齐不留空隙，防止在行驶中发生窜动 划伤、挤压扭曲变形，损坏型材及辅件。 |  |
| 施工现场成品堆放： 1、成品进入施工现场后应整齐、竖直摆放，成品和材料不能接触地面，底部用枕木垫起高于地面100mm以上，严禁与酸、碱性材料一起存放，室内应整洁、干燥、通风。黄色保护纸部分塞木条。 |  |
| 施工现场门窗框保护： 1、采用不污染型材的自粘保护膜，框靠墙部位留1cm； 2、门窗框安装完成即保护，防止水泥浆等溅到框面上使型材表面受到腐蚀； 3、四周框体的室外保护膜在外墙装饰面完成后撕掉； 4、四周框体的室内保护膜根据现场需要，可以验收前或交业主前撕掉。 |  |
| 施工现场门窗扇保护： 1、采用不污染型材的自粘保护膜； 2、扇安装完成即保护，在入伙开荒时拆除； |  |
| 施工现场门窗下槛保护： 1、门底框和部分作为出入口的窗底框应制作木盒或塑料盖进行保护（ 由门窗厂负责）； 2、门、窗框下槛缝隙用旧报纸、软木等塞实后用自粘胶纸缠紧，然后再用П型木质或塑料盖板保护； 3、木盒或塑料盖，要保证正常保护的使用。 4、责任主体:门窗厂 |  |
| 施工现场玻璃保护： 1、窗扇玻璃均满贴保护膜； 2、在加工完成后即进行保护，内保护膜在入伙开荒时方可撕掉； 3、外保护膜在室外装饰面完成后撕掉； 4、大块玻璃在现场运输、安装过程中要避免碰撞，应使用玻璃吸盘。造成保护膜损伤，应该及时恢复，并防止砂砾污染玻璃；选用的玻璃保护膜应不起雾、易拆除； 5、过程中如有破损需及时恢复。 |  |
| 施工现场门窗配件保护： 1、门窗配件安装后，利用原包装的材料重新保护，并用胶带纸固定。如有脱落，需及时恢复； |  |
| 清洁开荒阶段保护： 1、清除门窗型材和玻璃表面污染物时，保护胶纸要妥善剥离，不得使用金属利器或硬物擦洗，防止划伤门窗表面。 2、不得使用对型材、玻璃、配件有腐蚀性的清洁剂。 3、土建/装修总包、门窗分包单位负责开荒阶段的监督及检查； |  |

| 分类 | 子项 | 明细 |
| --- | --- | --- |
| 工程验收 | 铝合金门窗 验收 | 1、核对已封存样板，对玻璃、型材、配件等进行外观和品牌检查，开启和锁闭灵活。 |
|  |  | 2、铝合金门窗工程在隐蔽（包括窗框防腐、固定、塞缝、防水）前应由施工单位自检并通知监理公司进行100％检查验收，并形成隐蔽验收文件。 |
|  |  | 3、气密性、水密性、抗风压、传热系数、空气隔声性能、遮阳性能、采光性能、露点等根据各地方公司要求提供检验报告。 |
|  |  | 4、淋水试验：门窗扇安装完毕后，门窗安装施工方应自费对全部外门窗进行100％防渗漏水检验，检验方法为水压不小于2.5kg，每樘门窗全面喷水15分钟，喷嘴距门窗25cm。现场零渗漏。 |
|  |  | 5、门窗组装尺寸允许偏差详 见附表3.1。 |
|  |  | 6、门窗框安装允许偏差 见表3.2。 |
|  |  | 7、试验检验项目一览表 见表3.3 |
|  |  | 8、铝合金门窗技术资料重点检查一览表 见表3.4 |
|  |  | 9、铝合金门窗工程物料检查重点一览表 见表3.5 |
|  |  | 10、铝合金门窗工序重点检查一览表 见表3.6 |

表3.1门窗组装尺寸允许偏差（mm）

| 项 目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门 | 窗 |
| 门窗高度、宽度 构造内侧尺寸 | L<2000 | ±1.5 |  |
|  | 2000≤L<3500 | ±2.0 |  |
|  | L≥3500 | ±2.5 |  |
| 门窗高度、宽度 构造内侧对边尺寸差 | L<2000 | +2.0 0.0 |  |
|  | 2000≤L<3500 | +3.0 0.0 |  |
|  | L≥3500 | +4.0 0.0 |  |
| 门窗框、扇搭接宽度差 | —— | ±2.0 | ±1.0 |
| 型材框、扇杆件接缝表面高低差 | 相同截面型材 | ±0.3 |  |
|  | 不同截面型材 | ±0.5 |  |
| 型材框、扇杆件装配间隙 | —— | +0.3 0.0 |  |

表3.2 门窗框安装允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗框进出方向位置 |  | ±5.0 | 铅垂仪 或经纬仪 |
| 门窗框标高 |  | ±3.0 | 水平仪 |
| 门窗框左右方向 相对位置偏差 （无对线要求时） | 相邻两层处于同一垂直位置 | +10 0.0 | 经纬仪 |
|  | 全楼高度内处于同一垂直位置 （30m以下） | +15 0.0 |  |
|  | 全楼高度内处于同一垂直位置 （30m以上） | +20 0.0 |  |
| 门窗框左右方向 相对位置偏差 （有对线要求时） | 相邻两层处于同一垂直位置 | +2.0 0.0 | 经纬仪 |
|  | 全楼高度内处于同一垂直位置 （30m以下） | +10 0.0 |  |
|  | 全楼高度内处于同一垂直位置 （30m以上） | +15 0.0 |  |
| 门窗竖边框及中竖框自身进出方向与左右方向的垂直度 |  | ±1.5 | 铅垂仪 或经纬仪 |
| 门窗上、下框及中横框水平 |  | ±1.0 | 水平仪 |
| 相邻两横向框的高度相对位置偏差 |  | +1.5 0.0 | 水平仪 |
| 门窗宽度、高度构造 内测对边尺寸差 | L<2000 | +2.0 0.0 | 钢卷尺 |
|  | 2000≤L<3500 | +3.0 0.0 |  |
|  | L≥3500 | +4.0 - 0 |  |

表3.3：本技术标准规定试验检验项目一览表

（根据各城市要求执行，不限于下表所列项目）

| 项目 | 平开门窗 | 推拉门窗 | 项目 | 平开门窗 | 推拉门窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗风压 | √ | — | 窗撑试验 | √ | — |
| 空气渗透 | √ | — | 弯曲 | √ | √ |
| 雨水渗透 | √ | — | 扭曲 | √ | √ |
| 保温 | √ | — | 对角线尺寸 | √ | √ |
| 隔声 | √ | — | 窗框、窗扇框相邻构件装配间隙 | √ | √ |
| 角强度 | √ | √ | 相邻构件间一平面度 | √ | √ |
| 翘曲 | √ | √ | 窗扇框配合间隙 | √ | — |
| 五金件安装 | √ | √ | 窗框、窗扇搭接量 | √ | √ |
| 紧锁器（执手）的开关力 | √ | — | 密封条安装质量 | √ | √ |
| 窗扇开关力 | √ | √ | 压条安装质量 | √ | √ |
| 悬端吊重 | √ | — | 外观 | √ | √ |
| 大力关闭 | √ | — | 防渗漏水检验 | √ | √ |
| 开关疲劳 | √ | √ | 型材、玻璃材料质量检验 | √ | √ |

表3.4：铝合金门窗技术资料重点检查一览表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查方法及标准概要 |
| --- | --- | --- |
| 铝合金门窗设计方案 | 1、检查计算参数 | 基本风压选择，是否符合当地规定。同时应满足公司标准要求的最低值。 |
|  | 2、检查计算选用的典型窗型及型材的代表性 | 选择主要规格，特别是不利窗型。 |
|  | 3、检查计算过程及结果 | 是否符合《铝合金门窗工程质量标准》的要求和全面符合性。 |
|  | 4、检查节点构造 | 主要是节点防水及密封性能、受力是否合理。 |
|  | 5、检查门窗的分格 | 分格尺寸是否合适。 |
| 竣工资料 | 1、设计文件 | 检查门窗安装施工及监理公司提交的记录。 |
|  | 2、物理（抗风压、气密性、水密性、传热系数、隔声性能、露点、遮阳性能等）性能试验报告。 注;各城市根据要求提供。 |  |
|  | 3、型材、玻璃、配件等的成品合格证、性能检测报告、材料申报审批表、验收记录； |  |
|  | 4、密封胶、胶条、毛条等辅材的合格证报告。 |  |
|  | 5、门窗框与洞口连接固定、防腐、缝隙及密封处理、防雷接地等隐蔽工程记录； |  |
|  | 6、门窗产品质量合格证书，工厂检查验收记录。 |  |

表3.5：铝合金门窗工程物料检查重点一览表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查方法及标准概要 |
| --- | --- | --- |
| 型材、玻璃、五金、密封材料 现场检验 | 1、型材品牌、厚度（重点检查型材的壁厚、颜色质量）检查 | - 型材检查由认定的第三方实验室作，抽样比例为每20t为一检验批。 型材品牌、厚度为现场随机检查，选择不少于1樘，对成品门窗解剖检查。检查型材容重。 |
|  | 2、五金品牌、连接螺丝、固定件是否按合同配置、性能 | 2、安装后100％外观、使用检查；核对品牌及采购合同。 |
|  | 3、玻璃外观、厚度、磨边处理、中空性能、钢化玻璃（钢化玻璃表面应力、碎片状态） | 3、安装后，玻璃品牌、厚度、加工为现场随机检查不少于1樘，对成品门窗解剖检查。 |
|  | 4、密封材料 | 4、外观检查，核对品牌及采购合同。 |
| 门窗性能试验 | 1、雨水渗漏性能、气密、抗风压性能 | 取样请第三方试验，出报告；取样比例根据各地要求执行。 |
|  | 2、对于中空玻璃还应安装标准规定的项目进行试验，并作保温、隔热、隔音性能检验。 （根据各城市要求执行） |  |

表3.6：铝合金门窗工序重点检查一览表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查方法及标准概要 |
| --- | --- | --- |
| 门窗制作 | 1、检查设备 | 不定期。观察、评估 主要评估质保体系的运行。 |
|  | 2、加工节点 |  |
|  | 3、加工精度等 |  |
| 放线门窗洞口 | 1、洞口放线检查 | 洞口尺寸偏差及处理按照《铝合金门窗工程质量标准》要求。 检查方法：实地尺量，所有洞口检验有记录。 |
|  | 2、工序移交验收 |  |
| 门窗框安装 | 1、门窗框和附框安装必须牢固，预埋件及锚固件的数量、位置、与框连接方式 | 必须符合经建设单位审批的加工图和本标准的规定 检查方法：观察；手扳检查；尺量。 门每50樘、窗100樘为一检验批，每批抽查10％便不少于5樘。二次检验仍有不合格的，则整批不合格。 |
|  | 2、成品保护 | 经常巡视检查。 |
| 塞缝 | 1、原材料及配合比 | 检查方法：原材料报审，现场抽查配合比；旁站监理100％隐蔽，并在附近作标记。 |
|  | 2、检查塞缝的密实性及防水层。 |  |
| 门窗扇、玻璃安装 | 1、门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密。要设置防风块。 | 检查方法：观察；开启和关闭检查；手扳检查。 门每50樘、窗100樘为一检验批，每批抽查10％并不少于5樘。二次检验仍有不合格的，则整批不合格。 |
|  | 2、推拉窗扇必须有防脱落装置。 |  |
|  | 3、玻璃磨边处理、垫片，镶嵌玻璃胶密封 |  |
|  | 4、密封胶及胶条的弹性、表面平顺及饱满密封程度，最小密封胶尺寸 |  |
| 淋水试验 | 1、检查防渗漏性能。 | 试验方法（选用下面的一种）： 1）门窗扇安装完毕、竣工验收前经历暴雨。 2）门窗扇安装完毕后，应对全部外门窗进行100％防渗漏水检验，检验方法为水压不小于2.5kg，每樘门窗全面喷水15分钟，喷嘴距门窗25cm。 检查方法：100％观察检查是否存在渗漏并记录。 |
| 竣工验收 | 1、规范及《铝合金门窗工程质量技术标准》规定检查项目 | 检查方法：现场实测、观察、资料检查 检查比例同规范规定 |
|  | 2、承包工程完成程度 |  |
| 移交验收 | 1、清洁、成品保护 | 检查方法：外观观感，开闭功能100％检查 清洁、成品保护等外观100％检查 |
|  | 2、观感 |  |
|  | 3、开闭功能 |  |

- 穿插提效项目要求：

- 全砼外墙+爬架

工序进度要求：

  - N-2层外窗框安装完成

  - N-3层塞缝、防水、收口完成

- 单楼层工艺流水图

| 1 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片 |  |  |  |  |  |
| 工序 | 墙柱钢筋绑扎 | 墙柱模板支设 | 顶板模板支设 | 顶板钢筋绑扎 | 吊模支设、砼施工 |
| 管理重点 | - 铝模提前深化，厂内预拼装，减少现场安装问题； - 模板支设临边洞口防护； - 铝模支撑、斜拉确保结构垂直度、平整度； - 注意铝模板材倒运中的损坏。 |  |  |  |  |
| 2 | 第六天 | 第七天 | 第八天 | 第九天 | 第十天 |
| 图片 |  |  |  |  |  |
| 工序 | 砼养护 | 墙柱模板拆除 | 顶板模板拆除 | 外墙及螺杆洞清理，门窗安装，楼层清理 | 门窗安装，窗塞缝、打发泡，外墙及螺杆洞清理， |
| 管理重点 | - 严禁野蛮拆除； - 拆除中注意拆除顺序，先立模，再平模，最后拆竖向支撑。 |  |  | - 土建与门窗穿插施工，工作面需提前交接； - 外立面及螺杆洞清理，严禁高抛； |  |
| 3 | 第十一天 | 第十二天 | 第十三天 | 第十四天 | 第十五天 |
| 图片 |  |  |  |  |  |
| 工序 | 窗塞缝、打发泡，螺杆洞清理 | 窗收边，螺杆洞清理 | 窗收边，螺杆洞清理 | 窗边及螺杆洞防水施工 | 窗边及螺杆洞防水施工 |
| 管理重点 | - 门窗需先塞缝后进行发泡填充；注意填塞质量； - 螺杆眼需封堵密实； - 防水施工前监理需对现场门窗收边、螺杆洞眼逐一检查； - 防水施工，涂刷厚度及范围需满足要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 第十六天 | 第十七天 | 第十八天 | 第十九天 | 第二十天 |
| 图片 |  |  |  |  |  |
| 工序 | 窗边及螺杆洞防水施工，保温施工，栏杆安装 | 保温施工、栏杆安装、外墙腻子施工 | 保温施工、外墙腻子施工、栏杆安装 | 外墙腻子施工、栏杆安装 | 爬架连接处腻子收尾，爬架提升 |
| 管理重点 | - 总包、保温、涂料、栏施工前进行移交，并对移交结果进行负责； - 单位间穿插注意成品保护； - 严禁高抛； |  |  |  | 爬架提升前后均需安全检查； |

备注：合约规划

结构正负零前需完成门窗单位定标及合同签订，并进行门窗图纸深化及制定排产计划，结构到3层施工阶段门窗单位需满足进场条件。

- 非全砼外墙+悬挑架

工序进度要求：

  - N-4层外墙砌筑

…塞缝间歇期

  - N-7层外墙顶塞，外窗框安装

  - N-8层外窗塞缝、窗边防水、窗边收口、外墙粉刷。

- 穿插提效，门窗室内、外整窗保护。这个过程的“对整窗室内、外全贴膜包起来”是多出来的工作，是为了提效，对室内精装修避免进水进行的“门窗玻璃安装”前置。另外，室外对整窗全贴膜包起来，需要在吊篮上进行操作，只能是有吊篮操作许可和经验的涂料单位设施。穿插提效，对室内精装修避免进水进行的“门窗玻璃安装”前置，需要对“整窗室内、外全贴膜包起来”的二次成品保护，室内由精装修单位设施、室外由涂料单位设施。门窗单位不考虑此项报价费用。根据各地区实际情况实施，整窗保护如下图：

- 现行相关规范清单：

5.1必须满足的现行基本规范但不限于：

GB/T 8478 铝合金门窗

GB 5237.1 铝合金建筑型材第1部分：基材

GB 5237.2 铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材

GB 5237.3 铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材

GB 5237.4 铝合金建筑型材第4部分：粉末喷涂型材

GB 5237.5 铝合金建筑型材第5部分：氟碳漆喷涂型材

GB 5237.6 铝合金建筑型材第6部分：隔热型材

GB 11614 平板玻璃

GB/15763.3 夹层玻璃

GB15763.2 钢化玻璃

GB/T 11944 中空玻璃

建筑安全玻璃管理规定（2013版）

JGJ 113 建筑玻璃应用技术技程

GB 16776 建筑用硅酮结构密封胶

GB/T 14683 硅酮建筑密封胶

GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB/T 7106 门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法

GB/T 8484 建筑外门窗保温性能分级及检测方法

GB/T 8485 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法

GB/T 2680 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定

JGJ/T 151 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程

GB/T 11976 建筑外窗采光性能分级及检测方法

JG/T 192 建筑门窗反复启闭性能检测方法

GB/T 14155 整樘门 软重物体撞击试验

GB/T 29049 整樘门 垂直荷载试验

GB/T 29530 平开门和旋转门 抗静扭曲性能的测定

GB/T 7633 门和卷帘的耐火试验方法

GB/T 12513 镶玻璃构件耐火试验方法

GB/T 9158 建筑用窗承受机械力的检测方法

GB/T 29555 门的启闭力试验方法

GB/T 29048 窗的启闭力试验方法

GB/T 22632 门扇 抗硬物撞击性能检测方法

JC/T 485-2007 建筑窗用弹性密封胶

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 16809 防火窗

GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收标准

| 铝合金门窗工程质量标准修改记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 修改日期 | 修改前内容 | 修改后内容 | 调整原因 |
| 1 | 2022-05-12 |  | 对页眉内容进行调整，明确“编号”的原则，增加修改记录和标准响应表两个内容 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| 铝合金门窗工程质量标准响应表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 无法完全满足的项目 | 建议调整为以下项目 | 建议调整原因 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 备注：可根据问题数量自行调整行数填写。 |  |  |  |